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ĮKLOTAI, MAIŠAI SPECIFIKACIJA

	Leidimo Nr.
	1

	
	Keitimo Nr.
	0



	
1. BENDROJI INFORMACIJA

	Prekės pavadinimas, prekės  kodas, indeksas
(nurodytas prekės pavadinimas  privalo sutapti su pavadinimu  prekybiniuose dokumentuose)
	[bookmark: __DdeLink__486_824448905]HDPE maišeliai  14/4x35 8 mk
 

	Gamintojo pavadinimas, adresas, maisto tvarkytojo registro numeris
	UAB „VD PACK“, Vilniaus g. 159, Pabradė, Švenčionių raj.

	Pardavėjo pavadinimas, adresas
	-

	Paskirtis, pritaikymas
	Gaminys skirtas pakavimui,tinka liestis su maisto produktais

	Pakavimo būdas (įrengimai, rankinis ir kt.)
	Rankinis

	Prekės atitikimas rinkų reikalavimus  (išvardinti rinkas)
	Vietinė, ES

	Prekių gamintojai turi kokybės ir maisto saugos sistemas patvirtinančius sertifikatus (išvardinti). Kopijos pridedamos
	Geros Gamybos Praktika

	
2. FIZIKO – CHEMINIAI RODIKLIAI

	Sudėtis (sudėtinių dalių pavadinimai ir kodai)
	Polietilenas HDPE Lotrene  TR-144


	Maišo konstrukcija
	Su klostėmis

	Sluoksnių skaičius
	Vienas

	Plėvelės storis
	8 mk.

	Maišų išmatavimai
	14/4x35

	Maišų forma
	Stačiakampė

	Maišų atvira vieta (galas, šonai, šonas)
	Galas

	Plėvelės stiprumas, N/cm³
	Išilgai – 14,5N/cm²; skersai – 11,5 N/cm²;

	
3. KOKYBINIAI RODIKLIAI

	Išvaizdos apibūdinimas
	Bespalvė HDPE plėvelė

	Maišo plėvelės paviršiaus apdorojimas (būdas, medžiaga)
	Neapdorojama

	Maišų paruošimas prieš naudojimą (jeigu reikalinga)
	Nereikalingas

	Maišų užsandarinimo būdai
	Sulitavimas

	Maišų plėvelės minkštėjimo temperatūra
	125°C

	
4. MAISTO SAUGOS RODIKLIAI

	Maišų  laikymo sąlygos
	Laikymo temperatūra: +5 °C - +35 °C, laikyti atokiau nuo karštos įrangos. Maišeliai turėtų būti saugomi nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo didelės oro drėgmės, (didesnės nei 70%). Laikyti uždarose dėžėse arba pakavimo maišuose ant padėklų. Laikyti atokiau nuo medžiagų, turinčių specifinį kvapą.

	Maišų naudojimo sąlygos (min, max temperatūra)
	Negalima laikyti vienkartinių maišelių skirtų liestis su maisto produktais aukštesnėje nei +70 ºC temperatūroje ir ilgiau, kaip 15 minučių. Tinka šaldytai produkcijai.

	Tinkamumo vartoti trukmė, nurodytose laikymo sąlygose
	10 metų

	Maišų atsekamumas (nurodyti pagal kokią  konkrečią informaciją atsekama partija: tinkamumo vartoti terminą, LOTą ir kt.)
	Atsekamumas vykdomas pagal partijas: nuo žaliavos gamintojo iki gatavos produkcijos.

	Gaminant maišus, kokybės kontrolės proceso metu įmonėje kontroliuojami apvalkalų parametrai
	Plėvelės storis, etalono svoris, plėvelės stiprumas, maišo sulitavimo siūlės stiprumas.

	Bendrosios ir specifinės į maisto produktus migracijos lygiai (nurodyti paskutinių tyrimų informaciją), mg/kg arba mg/dm3  Privaloma pridėti  PRIE SPECIFIKACIJOS rašytinę deklaraciją, kad atitinka migracijos lygius – pagal reglamentą 10/2011)
	1. Bendroji migracija
2. Specifinė migracija:
	Pavyzdžio Nr.
	Analitė
	Testavimo laikas
	Testavimo temperatūra
	Leistinos ribos
	Testavimo rezultatas

	1
	Riebalinė terpė (izooktanas)
	0,5 val.
	40ºC
	≤10 mg/dm²
	a <0,5

	2
	Riebalinė terpė (izooktanas)
	2 paros
	20ºC
	≤10 mg/dm²
	 a <0,5

	3
	3% acto rūgštis
	2 val.
	70ºC
	≤10 mg/dm²
	Vidurkis:1,2

	4
	3% acto rūgštis
	10 parų
	40ºC
	≤10 mg/dm²
	Vidurkis:1,2

	5
	95% ethanolis
	2 val.
	60ºC
	≤10 mg/dm²
	a <0,5

	6
	95% ethanolis
	10 parų
	40ºC
	≤10 mg/dm²
	a <0,5

	7
	Bisfenolis-A 50% etanolyje
	10 parų
	40ºC
	
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]<0,0005 mg/kg


Kadmio (Cd) koncentracija <0,002 mg /kg; Švino (Pb) < 0,01 mg / kg; Chromo(Cr (VI) <0,01 mg /kg; gyvsidabrio (Hg) <0,01 mg/kg.
[bookmark: OLE_LINK1]Cheminių tyrimų protokolas Nr Ch 20/2024

	Ženklinimo simboliai ant pakuotės (galimybė perdirbti, tinkamumas naudoti maisto pramonėje, laikymo sąlygos ir kt.).
	[image: ][image: ]

	Normatyvinių dokumentų sąrašas, kurių reikalavimus atitinka prekė/ nurodyti ES ir MUITŲ SĄJUNGOS  dokumentus
	Europos komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 (su pakeitimais1245/2020),dėl plastikinių medžiagų ir gaminių,  skirtų liestis su maisto produktai  ir (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos. LR patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“

	Normatyvinis dokumentas, pagal kurį gaminama prekė
	Įmonės standartas ĮST 301534686-01:2010

	
5. LOGISTINĖ INFORMACIJA

	Pirminis įpakavimas – kiekis dėžėje
	1000 vnt/084 kg

	Transportinis maišelių įpakavimas
	



PASTABA: Tiekėjui suteikiama teisė papildyti specifikaciją rodikliais, apibūdinančiais prekę, ir  kita būtina informacija.

Tiekėjo įsipareigojimai:
 1. Užtikrinti pilną produkto atsekamumą, nuo žaliavų iki galutinio produkto.
 2. Saugoti įrašus apie gamybos procesą, žaliavas ir Pirkėjui pareikalavus, pateikti.
 3. Iš anksto registruotu laišku informuoti Pirkėją apie pakuotės pasikeitimus. 
 4. Pasikeitus, bet kokiai specifikacijos informacijai, Pirkėjui pateikti naują specifikaciją.
 5. Teikti pakuotę, atitinkančią privalomuosius teisės aktus ir specifiikacijos  rodiklius.
 6.Tiekėjas specifikacijoje privalo pateikti duomenis, atitinkančius gamintojo specifikaciją
 (kaip įrodymą prideda gamintojo specifikaciją, gamintojo pateiktus duomenis).
  7. Pirkėjui specifikaciją pateikti lietuvių kalba.

Pakuotės atitikimo nurodytiems rodikliams kontrolė        
  1.Suabejojus pakuotės kokybe, pirkėjas gali pareikalauti papildomų duomenų, tyrimų, įrodančių atitiktį rodikliams, nurodytiems specifikacijoje.
  2.Pirkėjas turi teisę patikrinti pakuotės atitiktį nurodytiems rodikliams.

PASTABA : specifikacija galioja tik patvirtinta dvišaliu susitarimu – tiekėjas ir pirkėjas.
   
	
Pirkėjas:
	[image: ]
	
Tiekėjas: UAB „VD PACK“
               Kokybės vadovė
               Erika Oleiničak
              erika@vdpack.lt
2025 01 14
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